TITAN

Ti: Z=22, Ar = 47,9, tt = 1667 °C, tv = 3285°C, χ = 1,3, oxidační čísla:II, III, IV, el. konfigurace: 3d24s2 (IV.B)

Výskyt:	 TiO2 - rutil, FeTiO3 - ilmenit

Výroba:

- Redukcí: TiO2 + 2CaH2 → Ti + 2CaO + H2

TiCl4 + 4Na → 4NaCl + Ti

- Metoda žhaveného vlákna (van Arkel a de Boer): Termický rozklad TiI4 na žhaveném vlákně ve vakuu při  1300°C vzniká velmi čistý titan.

Vlastnosti:

Stříbrolesklý, křehký, tvrdý kov, na vzduchu stálý. Za vyšších teplot se slučuje s O2, N2, C, halogeny. Nejlépe se rozpouští v kyselině fluorovodíkové (HF). Soli titanité i titanaté jsou silná redukční činidla, vznikají redukcí sloučenin titaničitých. Redukce je doprovázena změnou barvy přes červenofialovou až na modrou.

Použití:

Titan se využívá v elektrovakuové technice - elektronky, rentgenky. Slitiny titanu s lehkými kovy našly uplatnění při konstrukcích letadel a chirurgického nářadí. Přidáním Ti k barevným kovům se zlepšují jejich mechanické vlastnosti a odolnost proti korozi.
Ze sloučenin - titanová běloba, v chemické analýze - titanometrie

Sloučeniny:¨

Titanaté sloučeniny: TiCl2, TiO

Titanité sloučeniny: Získáváme většinou redukcí titaničitých solí vodíkem: 2TiCl4 + H2 → 2TiCl3 + 2HCl

- TiCl3 - chlorid titanitý: bezvodý je fialový prášek, používá se jako katalyzátor při polymeraci nenasycených uhlovodíků, v analytické chemii jako redukční činidlo.

- Ti2(SO4)3 - síran titanitý: Zelený prášek, nerozpustný ve vodě, ethanolu. Se sírany Rb a Cs tvoří kamence: MTi(SO4)2 . 12 H2O.

Titaničité sloučeniny:

- TiO2 - oxid titaničitý: vyskytuje se ve třech modifikacích (rutil, anatas, brookit). Připravit jej můžeme hydrolýzou TiCl4 nebo TiOSO4 jako bílou látku:

TiCl4 + 2H2O → TiO2 + 4HCl

TiOSO4 + H2O → TiO2 + H2SO4

TiO2 se rozpouští v kys. sírové za vzniku TiOSO4 (síran titanylu). Je to v podstatě hydratovaný oxid titaničitý.

Použití: Jemně rozemletý TiO2 se užívá jako nátěrová hmota tzv titanová běloba.

- TiCl4 - chlorid titaničitý: Lze získat zaváděním chloru přes zahřátý titan nebo přes TiO2 s uhlíkem:

TiO2 + C + 2Cl2 → TiCl4 + CO2

Použití: Lewisova kyselina, stejně jako TiCl3, je surovinou pro výrobu Ti a většiny průmyslově vyráběných sloučenin.

- TiOSO4 . H2O - síran titanylu: Vzniká při odpařování TiO2 s konc. H2SO4 jako bílá látka nerozpustná ve vodě.

VANAD

V: Z=23, Ar = 50,94, tt = 1890 °C, tv = 3300°C, χ = 1,5, oxidační čísla:II, III, IV, V, el. konfigurace: 3d34s2 (V.B)

Výskyt:	 VS4 - patronit, Pb5Cl (VO4)3 - vanadit

Výroba:

- Aluminotermie: V2O3 + 2Al → Al2O3 + 2V

- Metoda žhaveného vlákna (van Arkel a de Boer): Termický rozklad VI2

Vlastnosti:

Stříbrolesklý kov, za normální teploty velmi málo reaktivní. Při vyšších teplotách reaguje s halogeny na halogenidy, s dusíkem na nitridy a s kyslíkem shoří na oxid. Lehce se rozpouští ve směsi kyseliny fluorovodíkové a dusičné za vzniku fluorokomplexů, také v lučavce a za horka ho lze rozpustit v kyselinách, které mají oxidační účinky (HNO3, HClO4, H2SO4).

Použití:

Jako přísada do slitin. Vanad zvyšuje pevnost, pružnost, tažnost a odolnost proti opotřebení ocelí. Vanad se přidává do rychlořezných ocelí a do ocelí tepelně namáhaných.

Sloučeniny:¨

Vanadnaté sloučeniny: VO - oxid vanadnatý, VCl2 - chlorid vanadnatý (bezvodý -zelený, hydrát-fialový), VSO4 . 7H2O heptahydrát síranu vanadnatého, K4[V(CN)6] - hexakyanovanadnatan draselný

Vanadité sloučeniny:

- V2O3 - oxid vanaditý: pozn. Zatímco oxid vanadnatý a vanaditý jsou zásadotvorné, oxidy vanadičitý a vanadičný jsou amfoterní. Kyselý charakter oxidů vanadu tedy vzrůstá se stoupajícím oxidačním číslem vanadu.

- V(OH)3 - hydroxid vanaditý, VCl3 - chlorid vanaditý

Vanadičité sloučeniny:

- VO2 - oxid vanadičitý, VCl4 - chlorid vanadičitý

Vanadičné sloučeniny:

V2O5 - oxid vanadičný: červený prášek, má význam jako katalyzátor při výrobě kyseliny sírové.

Oxid vanadičný se rozpouští př. roztoku uhličitanu sodného za vzniku vanadičnanu sodného:

V2O5 + 3Na2CO3 →2Na3VO4 + 3CO2

Anion VO43- je stálý v silně alkalických roztocích (pH 14), při nižším pH dochází ke kondenzacím za vzniku polysloučenin.

vanadičnanové anionty VO43- (při pH 14)

divanadičnanové anionty V2O74- ((pH 12-13)

metavanadičnanové anionty VnO3nn- (žlutá barva, neutrální, mírně kyselé prostředí)

dekavanadičnanoivé anionty V10O286- (oranžová barva, kyselé prostředí) př. Ca3V10O28

CHROM

Cr: Z=24, Ar = 52, tt = 1876 °C, tv = 2690°C, χ = 1,6, oxidační čísla:II, III, VI (i jiná,zejména v komplexech) el.konfigurace: 3d54s1 (VI.B)

Výskyt:	 FeCr2O4 - chromit, PbCrO4 - krokoit

Výroba:

- Aluminotermie: Cr2O3 + 2Al → Al2O3 + 2Cr

- Redukcí v elektrické peci se vyrábí slitina ferrochrom, která se používá při výrobě nerezavějících ocelí

FeCr2O4 + 4C → 4CO + (Fe, Cr)x =>ferrochrom

Vlastnosti:

Stříbrobílý kov, odolávající korozi. Rozpouští se v kyselině chlorovodíkové a sírové, koncentrovaná kys. dusičná jej pasivuje. Při 650°C reaguje s chlorem, s bromem se slučuje až za červeného žáru.

Použití:

Pochromování - pokrývání neušlechtilých kovů, na které se elektrolyticky nanáší tenká vrstva kovu (Cr)

Přísada do slitin

Sloučeniny:¨

Chromnaté sloučeniny: jsou málo stálé.Velmi snadno se oxidují na sloučeniny chromité a jsou tedy považovány za silná redukční činidla. CrCl2 - chlorid chromnatý, CrSO4 - síran chromnatý, K4[Cr(CN)6] - hexakyanochromnatan draselný, [Cr(NH3)6] Cl2 - chlorid hexaamminchromnatý

Chromité sloučeniny: Většina chromitých solí má fialovou nebo zelenou barvu.

- Cr2O3 - oxid chromitý: je tmavozelený prášek, který vzniká spálením chromu v kyslíku nebo reakcí:

(NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3 + 4H2O (tzv. „chemický sopka“)

Přežíhaný Cr2O3 je stálý. Průmyslově je využíván jako zelený pigment.

- Cr(OH)3 - hydroxid chromitý: získává se reakcí chromitých solí s louhy: Cr3+ + OH- → Cr(OH)3

Je to amfoterní hydroxid => je rozpustný v kyselinách i v nadbytku louhu:

Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O

Cr(OH)3 + 3KOH → K3[Cr (OH)6]

- CrCl3 - chlorid chromitý: Všechny halogenidy jsou známy jak v bezvodém stavu, tak i v podobě hydrátů. CrCl3 lze získat v podobě červenofialových krystalů:

Cr + 3Cl2 → 2CrCl3

CrCl3 . 6H2O (znám v podobě tří izomerů)

- Cr2(SO4)3 . 18H2O - oktadekahydrát síranu chromitého: Vyskytuje se i v četných podvojných solích kamencového typu: KCr(SO4)2 .12 H2O, které se používají při vyčiňování kůží.

- Cr(NO3)3 - dusičnan chromitý: vzniká reakcí hydroxidu chromitého s kyselinou dusičnou.

- Komplexní sloučeniny: [Cr (NH3)6]3+, K3[Cr (OH)6], NH4[Cr (NH3)2 (NCS)4] - Reineckova sůl (stálý komplex, i v kyselinách se nerozpadne).

Chromové sloučeniny:

- CrO3 - oxid chromový: tmavočervená krystalická látka, která se rozpouští ve vodě na červený roztok kyseliny dichromové.

- Chromany: získávají se alkalickým oxidačním tavením oxidu chromitého:

2Cr2O3 + 4Na2CO3 + 3O2 → 4Na2CrO4 + 4CO2

Cr2O3 + 4KOH + 3/2O2 → 2K2CrO4 + 2H2O

Ve vodném roztoku existuje jednoduchý, žlutě zbarvený anion chromanový CrO42- jen v zásaditém prostředí, okyselením se mění v oranžově zbarvený aniont dichromanový Cr2O72-:

2K2CrO4 + 4H2SO4 → 2KHSO4 + K2Cr2O7

(žlutý)			        (oranžový)

K2Cr2O7 + 2KOH → 2K2CrO4 + H2O

Dichromany jsou velmi silná oxidační činidla:

Pozn: kyselina chromová neexistuje, ale chromany ano, vznikají srážením: M2+ + CrO42- → MCrO4↓

Přehled barevných pigmentů:

BaCrO4 - žlutý ultramarín		Ag2CrO4 - červenohnědý

PbCrO4 - chromová žluť		Hg2CrO4 - hnědý

ZnCrO4 - zinková žluť

MOLYBDEN, WOLFRAM

Mo: Z=42, Ar = 95,94, tt = 2610 °C, tv = 4650°C, χ = 1,3, oxidační čísla:IV, VI, el.konfigurace: 3d54s1(VI.B)

W: Z=74, Ar = 183,85, tt = 3410 °C, tv = 5500°C, χ = 1,4, oxidační čísla:VI, el.konfigurace: 3d44s2 (VI.B)

Vlastnosti:

Stříbrolesklé kovy, mají vysoké body tání, odolné vůči kyselinám, s kyslíkem se slučují až za žáru.

Použití:

Molybden i wolfram se používají při výrobě speciálních ocelí, které mají mimořádnou tvrdost a pružnost, wolfram má použití i při výrobě elektrických žárovek (žhavící vlákno žárovek).

Sloučeniny:¨

Oxidy: MoO3 a WO3: Konečné produkty žíhání Mo a W v kyslíku, nerozpustné ve vodě, reagují s alkalickými hydroxidy za vzniku molybdenanů a wolframanů:

MoO3 + 2NaOH → Na2MoO4 + H2O		WO3 + 2KOH → K2WO4 + H2O

(NH4)2MoO4 - molybdenan amonný: význam v analytické chemii k důkazům fosforečnanů

Na2WO4 - wolframan sodný: význam pro výrobu dalších sloučenin wolframu